## Slide 1
Бетонное полотно Concrete Canvas®
Поддельная и контрафактная продукция

## Slide 2
Бетонное полотно Concrete Canvas® – единственный настоящий Геосинтетический Цементный Композитный Мат (ГЦКМ).
Материал получил 95 патентов, были уложены миллионы квадратных метров по всему миру.
На рынке появились низкокачественная, поддельная продукция.
Оригинальный материал

## Slide 3: Низкокачественная поддельная продукция
На рынке были замечены два вида поддельной продукции:
Геосинтетическая глиняная подкладка, наполненная песчано-цементной смесью (SC-GCL*)
Ткань, наполненная цементной смесью, с приклеенной полиэтиленовой плёнкой (CFF+)
*Sand-Cement Filled Geosynthetic Clay Liner
+Cement Filled Fabric with Glued Backing Layer

## Slide 4: Геосинтетическая глиняная подкладка, наполненная песчано-цементной смесью (SC-GCL)
Представляет собой геосинтетическое глиняное покрытие, в котором бентонитовая глина заменена песчано-цементной смесью.
Метод изготовления: сшиваются два слоя нетканого геотекстиля, пространство между слоями заполняется песчано-цементной смесью.
Данная технология не подходит для изготовления бетонного полотна Concrete Canvas®, в связи с необходимостью обеспечения высокого объёмного содержания цементной смеси для достижения проектных эксплуатационных характеристик.

## Slide 5: Ткань наполненная цементной смесью с приклееной пленкой (СFF)
Материал изготовлен с использованием объёмной (3D) матрицы с закрытой верхней поверхностью и открытой нижней плоскостью, через которую вводят песчано-цементную смесь.
Нижняя поверхность покрыта полиэтиленовой плёнкой, чтобы сдерживать смесь.
Тем не менее, смесь недостаточно удерживается и может высыпаться из материала, что приводит к уменьшению объёмного содержания песчано-цементной смеси и нарушению проектного водоцементного соотношения.

## Slide 6: Структура бетонного полотна Concrete Canvas®
Достигнутое при гидратации водоцементное соотношение регулируется за счёт объёмного содержания сухой цементной смеси.
Чем выше объёмное содержание цементной смеси, тем меньше количество пустот внутри материала.
Высокое объёмное содержание цементной смеси обеспечивает:
  Меньше пустот внутри полотна
  Регулируемое водоцементное соотношение
  Устойчивость к предельным температурным значениям
  Эффективные эксплуатационные качества

## Slide 7: Технические параметры -показатели эксплуатационной работоспособности
СТОЙКОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ОБЪЁМНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ
ПРОЧНОСТЬ
ПРИ ИЗГИБЕ

## Slide 9: Объёмное содержание цементной смеси
Высокое объёмное содержание цементной смеси является ключевым фактором при создании высокоэффективного материала.

## Slide 10
Соотношение объёмного содержания цементной смеси
до и после заствердевания
Высокое объёмное содержание сухой цементной смеси = высокие эксплуатационные качества
Низкое объёмное содержание сухой цементной смеси = низкие эксплуатационные качества
Соотношение объемного содержания цементной смеси ГЦКМ до и после заствердевания
Объёмное содержание цементной смеси ГЦКМ в сухом виде (среднее значение) – кг/м3
Объёмное содержание цементной смеси ГЦКМ после застывания (среднее значение) – кг/м3

## Slide 11
Соотношение объёмного содержания цементной смеси
и прочности
на сжатие
Высокое объёмное содержание сухой цементной смеси = высокая прочность на сжатие
Низкое объёмное содержание сухой цементной смеси = низкая прочность на сжатие
Соотношение объемного содержания цементной смеси ГЦКМ и прочность на сжатие материала
Объёмное содержание цементной смеси ГЦКМ в сухом виде (среднее значение) – кг/м3
Прочность на сжатие цементирующего материала после застывания - МПа

## Slide 12
Соотношение объёмного содержания цементной смеси
и стойкости к истиранию
Высокое объёмное содержание сухой цементной смеси = высокая стойкость к истиранию
Низкое объёмное содержание сухой цементной смеси = низкая стойкость к истиранию
Соотношение объемного содержания цементной смеси ГЦКМ и стойкости к истиранию
Объёмное содержание цементной смеси ГЦКМ в сухом виде (среднее значение) – кг/м3
Сопротивление истиранию ГЦКМ – мм/1000 циклов

## Slide 13
CFF
SC=GCL
Concrete Canvas
Соотношение объёмного содержания цементной смеси
и прочности
на изгиб
Высокое объёмное содержание сухой цементной смеси = высокая прочность на изгиб
Низкое объёмное содержание сухой цементной смеси = низкая прочность на изгиб
Соотношение объемного содержания цементной смеси ГЦКМ и начальной прочности на изгиб
Объёмное содержание цементной смеси ГЦКМ в сухом виде (среднее значение) – кг/м3
Начальная прочность на изгиб ГЦКМ – МПа

## Slide 14: Важность гидратации
Часто невозможно контролировать объём воды используемый для гидратации на объекте строительства.
Благодаря своей структуре бетонное полотно Concrete Canvas невозможно смочить чрезмерно.
Поддельная продукция с низким объёмным содержанием цементной может быть чувствительна к чрезмерному увлажнению, что может привести к разрушению материала.

## Slide 15: Испытания на изгиб - Сравнение
Нижняя фотография – это ткань, наполненная цементной смесью, с приклеенной полиэтиленовой плёнкой (CFF) в затвердевшем виде.
Верхняя фотография – бетонное полотно Concrete Canvas® марки СС8 (толщина – 8мм), также после затвердевания.
Материал CFF характеризируется неоднородным объёмным содержанием цементной смеси и плохимми эксплуатационными характеристиками в затвердевшем виде.
Полотно Concrete Canvas® CC8
Ткань наполненная цементной смесью (CFF)

## Slide 16
Сравнительный анализ прочности на изгиб
Наилучшим показателем эксплуатационных качеств материала является прочность на изгиб.
Данный анализ оценивает и полимерные и цементные составляющие компоненты материала.
Бетонное полотно Concrete Canvas® марки CC5 (толщина – 5мм) с большим разрывом превосходит поддельную продукцию.
Сравнительный анализ
начальной прочности на изгиб - МПа
Начальная прочность на изгиб - МПа

## Slide 17
При высоком водоцементном соотношении (= избыток воды) стойкость к истиранию резко снижается.
Объёмное содержание сухой цементной смеси также оказывает значительное влияние на стойкость к истиранию.
Сравнительный анализ стойкости к истиранию
Сравнительный анализ
стойкости к истиранию – мм/1000 циклов

## Slide 18
Уровень прочности на сжатие регулируется водоцементным соотношением.
Взаимоотношение между водоцементным соотношением и прочностью на сжатие нелинейное.
Соответственно, небольшое снижение объёмного содержания смеси приводит к весьма значительному падению эффективности эксплуатационных качеств материала.
Сравнительный анализ прочности на сжатие
Сравнительный анализ
прочности на сжатие - МПа

## Slide 19: Сравнительный анализ прочности на разрыв
Бетонное полотно Concrete Canvas® CC5 (толщина – 5мм) во время испытания на разрыв
Ткань, наполненная цементной смесью (CFF), во время испытания на разрыв

## Slide 20: Сравнение поддельной продукции с Бетонным полотном Concrete Canvas
Поддельная продукция
Бетонное полотно Concrete Canvas®

## Slide 21: Низкое качество разработки и производства = Низкокачественная продукция = Низкая эксплуатационная работоспособность

## Slide 22: 1. Прочность на изгиб
Исходный уровень прочности на изгиб является показателем эксплуатационных качеств цементного компонента бетонного полотна ГЦКМ.
Производители поддельной продукции не разглашают данные об уровне исходной прочности на изгиб в связи с низким качеством цементного компонента в составе и, как следствие, подверженности переувлажнению.
Представление данных только об уровне конечной прочности на изгиб связано с тем, что эксплуатационные характеристики поддельной продукции основаны только на свойства геотекстиля.
Поддельная продукция после укладки.

## Slide 23: 2. Объёмное содержание сухой цементной смеси
Производители поддельной продукции искусственно увеличивают объёмное содержание смеси путем сжатия материала в конце производственного процесса.
Соответственно, при транспортировке и других манипуляциях с материалом объёмное содержание смеси возвращается к начальному значению.
Это приводит к высокому (=нежелательному) водоцементному соотношению после гидратации на строительном объекте, и, как следствие, неудовлетворительным эксплуатационным характеристикам.

## Slide 24: 3. Прочность на сжатие
Производители поддельной продукции публикуют данные о прочности на сжатие, основанные на результатах испытаний кубиков материала, изготовленных при оптимальном водоцементном соотношении.
Лабораторные значения водоцементного соотношения на практикет недостижимы, соответственно опубликованные результаты искажают картину об эксплуатационных характеристиках материала.
Соответственно, эксплуатационные качества материала на объекте строительства будут значительно хуже , чем в лабораторных условиях.

## Slide 25: Наш ответ поддельной и контрафактной продукции
Бетонное полонто Concrete Canvas активно защищает свою интеллектуальную собственность и законные права в отношении поддельной и контрафактной продукции.
Если вы не общаетесь напрямую с представителями Concrete Canvas в Великобритании или специалистами компании ООО «Конкрит Кэнвас Раша», вы покупаете неоригинальное бетонное полотно Concrete Canvas. Не будьте участником преступления и не рискуйте репутацией вашего проекта.
Мы используем и продолжим использовать все законные способы, чтобы закрыть нелегальные производства и нарушить их цепочки поставок.

## Slide 26
United Concrete Canvas Russia / ООО «Конкрит Кэнвас Раша»
Тел. +7 (495) 937-77-80
Факс. +7 (495) 937-77-81
info@uccr.su
Адрес офиса: 109012 г. Москва, ул. Никольская, д.10, 6-й этаж, офис 625